第03310章  結構用混凝土

中華民國94年01月24日行政院農業委員會農水字第0940030270號函發布

1.	通則

1.1	本章概要

說明所有地下及地上構造物場鑄混凝土之供應、運送、澆置、搗實、表面修飾，包括伸縮縫與施工縫之製作及混凝土覆層所使用材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

1.2	工作範圍

1.2.1	主結構體梁、柱、板、筏基及擋土牆等

1.2.2	卜特蘭水泥混凝土

1.2.3	混凝土工程附件

1.2.4	混凝土表面修飾

1.2.5	混凝土養護

1.2.6	伸縮縫

1.2.7	施工縫

1.3	資料送審

1.3.1	施工計畫

(1)	廠商應於混凝土澆置前提出詳細之混凝土澆置計畫書。包括每一部位之澆置分塊大小、澆置順序、澆置之終端及施工縫位置等。機關(或監造單位)得視氣溫、冷卻效應、熱應力、養護情況及所用水泥類型可能引起混凝土急速硬化等狀況，要求廠商限制計畫澆置之混凝土量。

(2)	若經機關(或監造單位)同意，應依其指示提送最新之混凝土澆置計畫，標示出已完成進行中及未來澆置工作可能修改之部分。

(3)	在水中或皂土泥漿中澆置混凝土時，廠商應於事前提報有關混凝土配比、施工材料、方法及設備等資料，經機關(或監造單位)認可後始可進行工作。

1.3.3	廠商資料

1.3.4	紀錄文件

(1)	紀錄表單：混凝土拌和廠設置能輸出數據讀數，並具初值歸零功能之精確記錄器。列表顯示混凝土中每種組成成份之重量。

(2)	預拌混凝土之出貨單(由廠商自行留存)

A.	每一車預拌混凝土送達工地卸料前，應提送一份混凝土供應商之證明文件或出貨單，應填註下述資料：

a.供應商名稱。

b.預拌混凝土廠名稱及地址。

c.交貨單編號。

d.日期。

e.貨車編號。

f.作名稱：契約編號及位置。

g.混凝土數量：以立方公尺計。

h.混凝土之等級及型式。

i.坍度。

j.混凝土裝運時間。

k.水泥之型式及廠牌。

l.若使用飛灰，說明其型式及來源。

m.水泥之重量。

n.粒料之最大粒徑。

o.粗、細粒料之重量。

p.水灰比及每公升含水量。

q.摻料之種類及數量。

2.	產品

2.1	材料

2.1.1	水泥

- 水泥種類及用途

| 種 類 |  | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 卜特蘭水泥 | 第Ⅰ型：普通水泥 | 一般構造物 |
|  | 第Ⅱ型：中度抗硫酸鹽水泥 | 抗鹽蝕、海灣、臨海、海中構造物、需要中度水合熱者如水埧等巨積混凝土工程 |
|  | 第Ⅲ型：早強水泥 | 緊急工程，需縮短工期之工程 |
|  | 第Ⅳ型：低熱水泥 | 水壩等巨積混凝土工程 |
|  | 第Ⅴ型：高度抗硫酸鹽水泥 | 抗酸蝕、下水道、地下室、溫泉區等特殊環境之工程 |
| 輸氣卜特蘭水泥 | 輸氣第ⅠA型 | 一般構造物需要輸氣者 |
|  | 輸氣第ⅡA型 | 抗鹽蝕構造物需要輸氣者 |
|  | 輸氣第ⅢA型 | 緊急工程需要輸氣者 |

(2)	除另有規定外，一般構造物所使用之水泥為第I型卜特蘭水泥，並應符合CNS 61 R2001規範之規定。在同一單元之混凝土澆築作業中，不同廠牌之水泥不得混合使用。凡受潮結塊、硬化或有硬化現象之水泥，一律視同廢品，不得使用。

2.1.2	粒料之一般規定

(1)	卜特蘭水泥混凝土之粒料，其來源應經機關(或監造單位)核准；除契約另有規定外，粒料應符合下列規範之規定：

A.	混凝土粒料依CNS 1240 A2029之規定。

B.	結構用混凝土之輕質粒料依CNS 3691 A2046之規定。

(2)	細粒料中之水溶性氯離子含量依CNS 1240 A2029之規定。

2.1.3	細粒料

細粒料應符合CNS 1240 A2029之規定。

2.1.4	粗粒料

- 粗粒料內所含有害物質不得超出下列所定限值：

| 物 質 | 重量百分比 |
| --- | --- |
| A. 土塊及易碎顆粒CNS 1171 A3035試驗法 |  |
| a.鋼筋混凝土 | 3.0 |
| b.預力混凝土 | 2.0 |
| B. 通過0.075mm篩之細粒料CNS 491 A3010試驗法 | 1.0 |

(2)	依CNS 490 A3009測定之粒料磨損率不得大於50%。

(3)	依CNS 1167 A3031試驗法，將粗粒料浸入硫酸鈉溶液後取出烘乾，經至少五次循環，其平均重量損失率，不得超出12%。

(4)	粗粒料之級配應符合CNS 1240 A2029之規定。

2.1.5	水

(1)	卜特蘭水泥混凝土用水應為清水，其pH值不得小於5.0或者大於8.0，且不含過量油脂、有機質或其他有害於混凝土或鋼筋之物質。

(2)	水質試驗應依據CNS 1237 A3050。

(3)	鋼筋混凝土用水之氯（Cl）含量不得大於1,000ppm。預力混凝土及橋面板混凝土用水之氯含量不得大於500ppm。

(4)	硫酸鹽（SO4）含量不得大於3,000ppm。

(5)	總固體量不得大於50,000ppm。

2.1.6	混凝土用化學摻料

(1)	化學摻料依使用目的分為下列7種型式，並應符合CNS 12283 A2219之規定：

A型：減水劑。

B型：緩凝劑。

C型：早強劑。

D型：減水緩凝劑。

E型：減水早強劑。

F型：高性能減水劑。

G型：高性能減水緩凝劑。

(2)	任何經核准之化學摻料，均應依照製造廠商之標準規範使用。

(3)	其他特殊用途之化學摻料，依設計圖說之規定使用。

2.1.7	飛灰

飛灰用於巨積混凝土為摻料時，應依據CNS 3036 A2040之F類。

2.2	工廠品質管制品質管理

2.2.1	品質管制品質管理計畫：制訂並實施一套品質管制品質管理計畫，以確保成品符合規定。該計畫應包含產品製作過程中之試驗與足以證明材料、設備正確使用之檢驗制度。

2.2.2	要求材料之供應商實施一套品質管制品質管理計畫，並將該計畫納入廠商依上述所制訂之品質管制品質管理計畫。

3.	施工

3.1	準備工作

3.1.1	澆置前之準備

(1)	既有混凝土表面之處理

A.	若混凝土係澆置於已施築之混凝土表面，該表面應打毛並清除乾淨，並在澆置前，予以充分潤濕。

(2)	模板及鋼筋

A.	模板及鋼筋應依第03110章「場鑄結構混凝土用模板」及第03210章「鋼筋」之規定施工，且應於澆置混凝土前清理乾淨，模板不得有積水，鋼筋不得有浮銹。

B.	混凝土內之預埋物，應依照設計圖說位置準確定位並妥為固定，使於澆置混凝土時不致發生位移。

(3)	澆置前之通知

A.	澆置混凝土應於24小時前通知機關(或監造單位)。未經機關(或監造單位)同意，不得於構造物之任何部位澆置混凝土。

B.	若未通過檢查，承商應即時進行改善並延後澆置時間，經再次申請檢查獲得機關(或監造單位)同意，方得澆置混凝土。

3.1.2	施工設備

(1)	混凝土之輸送

A.	混凝土之輸送及澆置方式應經機關(或監造單位)同意。輸送及澆置時不得產生雜質污染、粒料分離或材料漏少之情形。

B.	混凝土拌和車作為拌和機或攪拌運送車使用時，均應符合ASTM C94有關條款之規定。拌和車及攪拌運送車之裝載，不得超過製造廠商之額定容量。所有拌和及運輸設備於工作開始前應取得機關(或監造單位)之同意。

(2)	一般規定

A.	拌和機至澆置地點之間應設置能保持連續輸送且不致造成粒料分離之輸送設備。

B.	輸送帶卸料端應有適當之裝置，以避免材料之分離。

C.	混凝土澆置於模板內之前，應經足夠長度之輸送裝置將混凝土注入漏斗，以免造成材料之析離。

D.	混凝土澆置後，所有輸送設備應立即清洗乾淨，其廢水及棄物應依規定集中處理。

(3)	瀉槽

A.	瀉槽之襯裡應為表面光滑。

B.	瀉槽之設置應使混凝土能連續流動，坡度不得陡於垂直向1比水平向2（V/H=1/2），亦不得緩於垂直向1比水平向3（V/H=1/3）。若瀉槽必須使用較大之坡度時，其出口端應設置擋板，以避免粒料分離。

(4)	泵送機

A.	視混凝土之規格、粗粒料之最大粒徑，使用不致造成粒料分離之泵送機。

B.	泵送機應妥為操作，使混凝土得以連續流動。

(5)	可調長度管（象鼻管）

A.	使用金屬製、橡膠製或塑膠製之柔性管，管徑應不小於最大粒徑之8倍，並防止混凝土粒料分離。

B.	柔性管之設置應使混凝土得以連續流動，且其出口與最終澆置點之距離於水平及垂置方向均不得大於150cm。鄰近伸縮縫處之水平距離不得大於90cm。

C.	柔性管與象鼻管每次使用後應清洗乾淨。

(6)	推車

A.	推車應於獨立之高架走道上通行，使其不致與結構體之鋼筋接觸。

3.2	施工方法

3.2.1	準備工作

(1)	將基礎土壤整平夯實，依設計圖說舖設底層或墊層材料，以便於排紮鋼筋及安裝模板。

(2)	結構體之模板、鋼筋、埋設物等經檢驗符合規定後始可澆置混凝土。

3.2.2	一般規定

(1)	澆置混凝土前，應先清除模板面及接觸面之雜物。

A.	岩石面：以高壓水噴射清洗經機關(或監造單位)同意後，清除積水。

B.	土壤表面：將表面整平並清除多餘的水、泥土及其他有機物質。當在原有地表或開挖面土層澆置混凝土，若發現有不合設計圖示規定之表層，應先換料夯實，夯實工作應達到相關規範要求。

C.	經機關(或監造單位)判斷，其接觸面有必要增加其黏結性時，則應使用檢驗合格之接著劑。

(2)	澆置混凝土前所有鋼筋應紮固妥善，並應具有規定之最小保護層，以確保鋼筋最佳之位置。

(3)	所有混凝土需在新拌時及初凝前澆置完畢，已部分硬化之混凝土應予廢棄不准加水重新拌和使用。

(4)	水平構材或水平斷面之混凝土，必需待支承之垂直構材或斷面之混凝土已固結及收縮完成後方可澆置。

(5)	混凝土應連續澆置，且應於混凝土拌和後於規定時間內儘速澆置。

(6)	混凝土應以適當之厚度分層澆置，並應於下層混凝土凝結前澆置上層混凝土，以免形成冷縫或脆弱面。上下層之澆置間隔時間不得超過45分鐘。巨積混凝土澆置每層厚度20～50cm。

(7)	澆置柱之混凝土應使用可調長度柔性管或象鼻管。若梁、板等係與柱、牆等支承結構同次澆置混凝土，應俟柱、牆內澆置之混凝土完成沈落收縮，但仍可令振動棒憑其自重沈入時，進行梁、板之澆置。

(8)	陽光曝曬、高溫、大風或設備限制等因素若對表面修飾及養護工作形成不良影響時，不得澆置混凝土。

3.2.3	水中混凝土之澆置

(1)	使用之模板須緊密不漏漿。

(2)	水中混凝土澆置後至少48小時之內，該地區不得進行抽水。

(3)	特密管

A.	特密管直徑為20～25cm，上端裝有漏斗之不透水管，漏斗頂端應加設50mm×50mm之鋼網，以防堵塞。

B.	特密管應妥為支撐，使其出口得在整個工作面上方自由移動，並得以在必須減緩或中斷混凝土流出時迅速將管降下。

C.	澆置時應維持混凝土之連續流動，並使澆置之混凝土均勻分佈。特密管之移動及昇降應妥為控制。

D.	各特密管應有適當之間距，以免造成粒料分離。

E.	澆置混凝土時，特密管下端應伸入已澆置混凝土表面下至少2m。

F.	特密管不得水平移動，當特密管中混凝土不易自由卸出時，可將特密管上、下垂直移動，惟落差不得超過30cm。

(4)	用特密管或設有底門之吊斗，於水中澆置混凝土時，應維持適量連續施工，澆置位置應儘量維持靜水狀態，不得已時，亦須使水之流速在3m/min以下，水中澆置之混凝土面應大致保持水平面。

(5)	水中吊斗

A.	使用無頂之水中用吊斗，其底門於吊斗卸料時應可自由向外打開。

B.	將吊斗裝滿混凝土後緩慢降至待澆置混凝土之表面上，吊降之速率應避免水流過度擾動。

C.	緩慢將混凝土卸出，完成後再緩慢將吊斗吊出。

3.2.4	搗實

(1)	混凝土澆置時即應予以徹底搗實符合ACI 309之規定。鋼筋、預埋件周圍及模板角落處之混凝土應確實搗實。

(2)	應使用內振動器，內振動器應符合CNS 5646 A2079混凝土內之棒形振動器之規定。

(3)	外部振動器應經機關(或監造單位)同意後方可使用，外部振動器應符合CNS 5648 A2080混凝土模板振動器之規定。

(4)	所有混凝土澆置15分鐘內，應即使用振動器振動，但振動時不可觸及模板及鋼筋，以避免鋼筋、預埋管件及預力鋼材發生位移。

(5)	大梁、小梁或樓地板混凝土，搗實時應確實將振動器插至先澆置之支撐結構體混凝土內。插入深度應約為10cm，以免過度振動。

(6)	若模板內振動之方式可能造成預埋件之損壞，即不得使用內部振動機。

3.2.5	低溫之澆置作業

周圍氣溫為5℃且繼續下降時，應採取下列任一種措施，保護已澆置之混凝土：

(1)	加溫

A.	將模板或構造物包圍加溫，使其內之混凝土及氣溫保持在13℃以上。完成澆置之混凝土應維持該溫度7天。

B.	於混凝土養護期間加溫時，其周圍之相對溼度應維持不低於40%。火爐、烤板或加熱器應妥為佈設，使熱量均勻分佈。燃燒之廢氣體應排至包圍體外部。

C.	於7天之養護期過後，以最多每天降低7℃之速率，逐漸降低混凝土周圍之溫度，直到與外界之氣溫相同為止。

D.	於實施加溫作業期間，應派人看守並備妥防火設施。

(2)	模板之隔熱

A.	將模板以隔熱材料等物覆蓋與外界溫度隔離，使混凝土維持至少13℃以上之溫度7天。隔熱材料之種類與厚度應經機關(或監造單位)核可。

B.	混凝土上方除隔熱層外，應再覆以油布或其他經核可使用之防水材料。

3.2.6	高溫之澆置作業

(1)	周圍溫度超過32℃以上時，應於澆置混凝土前，將模板及鋼筋等以水或其他方式加以冷卻，降溫至32℃以下，方可開始澆置混凝土。

(2)	為避免澆置後混凝土之溫度高於32℃時，應採取下列措施保護已澆置之混凝土：

A.	防止混凝土直接受到日曬。

B.	採用冷水噴灑或以溼潤之粗麻布或粗棉墊覆蓋，使模板保持潮溼。

3.2.7	接縫

(1)	一般規定

A.	水平與垂直施工縫之位置及細節應依設計圖示施工。因廠商之施工程序或工法而增加之施工縫，應經機關(或監造單位)之同意。

B.	與前次澆置並已硬化之混凝土連接之黏結縫，應先將表面打毛至露出粗粒料以形成連接縫。接縫表面之打毛及清理工作應使用噴濕砂法，或其他經核可之方式處理。

C.	清理混凝土表面時應避免損及止水帶。

D.	水平及傾斜之施工縫，應先將表面清理溼潤後覆以水泥砂漿。水泥砂漿應與混凝土之水灰比相同，且不得薄於6mm厚，在水泥漿初凝前澆置混凝土。表面上之鬆動物質均應予以清除，在澆置水泥砂漿或混凝土前應保持澆置面濕潤至少12小時。

E.	於緊急情況，需增設施工縫時，應使用鋼筋橫穿施工縫，並依機關(或監造單位)指示辦理。

F.	沿預力鋼材方向，應避免設置施工縫。

(2)	水平施工縫

A.	模板附近之混凝土表面應以鏝刀抹平，儘可能減少外露面上可見之接縫。混凝土硬化至形狀固定時，即應清除接縫表面之乳沫等雜物，以露出良好堅實之混凝土。

B.	在混凝土澆置後，尚未達到初凝前，應立即清除積存在外露鋼筋上及鄰近模板表面上之泥垢。

3.2.8	止水帶

(1)	止水帶應儘可能減少接縫。若有接縫，其處理方式應經機關(或監造單位)核可。不同種類止水帶相接處應製成適當之接縫。接縫處不得有滲漏現象。

(2)	牆上之水平施工縫，其止水帶應在混凝土初凝前安裝完成，並使其一半寬度露出完成之混凝土面，止水帶周圍之混凝土細料應充份搗實以使密合。澆置次一層混凝土時應小心施作，於硬化混凝土面之乳沫移除後，應先澆置，止水帶周圍及上方部分並充份搗實，然後繼續澆置其餘之混凝土，並應確保止水帶不致遭內部振動器或其他工具扭曲或損壞。

(3)	垂直伸縮縫及施工縫中止水帶之設置，應使其一半露出於準備下次澆置之相鄰混凝土部位，並應確保止水帶位置完全正確，且其周圍之混凝土均已搗實。

3.2.9	開口、預埋件及其他需求

(1)	應依契約設計圖示之規定，提供及安裝埋件。

(2)	於混凝土澆置前，應向他標廠商或機關(或監造單位)確認每個埋件之正確尺度及位置，並請機關(或監造單位)查驗通過。

(3)	於混凝土澆置前，應向機關(或監造單位)提送埋件定位之確認紀錄。

3.2.10	鏝平、掃飾

(1)	橋面、板面或路面應使用刮皮或修面機整平，並由工人以鏝板修平。如表面須保持粗糙面時，應以長柄軟掃同方向掃刷，力求整齊一致之紋路。

3.2.11	混凝土顏色

(1)	外露部分混凝土之養護劑或脫模劑一經核可，除非經機關(或監造單位)同意，否則不得以任何因素改變混凝土之均勻顏色。

3.3	現場品質管制品質管理

3.3.1	試驗室

(1)	應交由機關(或監造單位)核准之有CNLA認證之實驗機構試驗。廠商對該獨立實驗機構之委託行為，並不解除其依契約執行本工程之義務。所有試驗之結果均應經簽認後提交機關(或監造單位)。

(2)	磅秤及應力試驗儀器均經合格之儀器校正機構以不超過12個月之間隔校正。校正使用之設備應符合經濟部標準檢驗局規定之精度。

(3)	提供試體初期養護用之儲存箱，箱上應裝有經機關(或監造單位)認可之鎖。

(4)	於機關(或監造單位)核准之工地試驗室設置一座混凝土試體養護室，該室之溫度應控制在23℃±1.7℃，相對濕度應大於95%。試體養護室應設有經機關(或監造單位)認可，附設能紀錄最高最低溫之溫度計與上鎖系統。

(5)	依第03050章「混凝土基本材料及施工方法」以及本章規定進行強度試驗。採樣、樣品運送及試驗均限由核准之試驗室進行之。

3.3.2	抗壓強度試驗

(1)	每種混凝土澆置之取樣組數，依第03050章「混凝土基本材料及施工方法」之規定。

(2)	每組圓柱試體之數目如下：

A.	現場拌和混凝土：5個圓柱試體。

B.	預拌混凝土：5個圓柱試體。

C.	預力梁混凝土：5個圓柱試體。

D.	每組圓柱試體製作5個，其中2個七天試壓，另3個二十八天試壓，七天抗壓強度可作為二十八天抗壓強度之指標，若七天抗壓強度過低(低於0.70fc'以下)廠商應即採取調整措施，無需等待二十八天之試驗結果。二十八天之試驗結果供作施工品質控制分析及評估之用。

(3)	合格標準:圓柱試體於規定齡期試驗之抗壓強度（fc'），若符合下列規定，則其所代表已澆置之混凝土即為合格：

A.	現場拌和混凝土：任何試體28天之試驗結果不低於0.85fc'，2個試體等於或超過fc'，且3個試體之平均等於或超過fc'。

B.	預拌混凝土：任何試體28天之試驗結果不低於0.85fc'，3個試體等於或超過fc'。

C.	預力梁混凝土：任何試體28天之試驗結果不低於0.85fc'，3個試體等於或超過fc'。

(4)	補救措施

A	不合格之混凝土其構造物應於收到機關(或監造單位)之通知後10天內拆除及重做。

3.4	檢驗

3.4.1	鋼筋混凝土之契約數量大於1,000m3需做配比設計，小於1,000m3不需做配比設計。預力混凝土無論數量多少，均需作配比設計。

3.4.2	所有結構混凝土超過50 m3均應於澆置時，製作混凝土圓柱試體以便進行抗壓強度試驗。

3.4.3	施工期間應依規定之頻率，就粗、細粒料之樣品分別進行例行試驗。

(1)	依機關(或監造單位)指示所作之每日試驗

A.	粗細粒料篩析	CNS 486 A3005。

B.	表面含水率	CNS 489 A3008。

C.	混凝土氯離子含量	CNS	 3090 A2042。

(2)	依機關(或監造單位)指示所作之試驗

A.	粗粒料健度	CNS 1167 A3031每1,000m3一次。

B.	細粒料健度	CNS 1167 A3031每1,000m3一次。

C.	粗粒料磨損	CNS 490 A3009	每1,000m3一次。

3.5	清理

3.5.1	污染之避免及清除

(1)	施工中應保護混凝土構造物不受結構鋼構件之鐵銹或其他物質之污染。

(2)	若發生污染，應將污染去除，並使混凝土恢復原有之顏色。

3.5.2	損壞部分之修補

(1)	於工程之最終驗收之前，將混凝土表面、角隅受損處仔細修補。

(2)	經許可進行修補之表面，應將受損部位整修至平滑之狀況。

(3)	混凝土之整修工作未達機關(或監造單位)滿意程度者，應將其打除重作。

3.6	保護

3.6.1	混凝土養護應依照第03390章「混凝土養護」之規定。

3.6.2	新澆置後至少7天內，應保護混凝土不受天候侵害，包括雨水、日曬及過高或過低溫度。

3.6.3	保護混凝土凝結過程不受干擾，混凝土充分硬化至足以承擔載重前，不得施加載重。

3.6.4	接縫處理

(1)	需填充封縫料之接縫以及作為施工縫之表面應予保護。養護劑不得沾染黏結面。

(2)	接縫面及相鄰混凝土應確實作養護。

3.6.5	鋼筋之保護

(1)	模板拆除後，長時間將露出混凝土表面之鋼筋應塗以純水泥漿保護。

(2)	鋼筋準備搭接延伸或組立模板之前應清除上述附於鋼筋上之硬化水泥漿及其碎屑。

3.7	瑕疵混凝土

3.7.1	混凝土強度、飾面、許可差、或水密性不符合規範標準者，視為瑕疵品，應依照本章規定或依機關(或監造單位)指示予以補強、修補、或更換。補強時需用環氧樹脂砂漿，修補時須用水泥砂漿。修飾時依第03350章「混凝土表面修飾」之規定施作。

4.	計量與計價

4.1	計量

4.1.1	依契約詳細價目表相關項目及數量計量。

4.1.2	因切除或敲除過度而修補之混凝土，或用於修補或更換瑕疵部位之混凝土，均不予計量。

4.2	計價

4.2.1	依契約詳細價目表相關項目之單價及數量計價，該項單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力及運輸等費用在內。

4.2.2	因切除或敲除過度而修補之混凝土，或用於修補或更換瑕疵部位之混凝土，均不予計價。

4.2.3	若廠商未依照規定作圓柱試體之取樣及試驗，或未適當保護試體，則該部分混凝土付款應扣減50%。同時，機關(或監造單位)得要求鑽心取樣以證實所澆置之混凝土功能足夠並依下述規定：

(1)	以書面提出鑽心位置以及後續之修補鑽孔方法，並事先送請機關(或監造單位)核准。

(2)	應依照CNS 1238 A3051鑽取3個樣品並做試驗。

(3)	若3個混凝土鑽心試體之平均強度等於或超過0.85fc'，且任一混凝土鑽心試體之強度均不低於0.75fc'，則混凝土得按規定扣減付款後予以驗收。若鑽心試體不符合本款之規定，則混凝土應由廠商自費拆除重做。

- 混凝土驗收後，應修補鑽孔。

〈本章結束〉