第03210章  鋼筋

中華民國94年01月24日行政院農業委員會農水字第0940030270號函發布

1.	通則

1.1	本章概要

說明鋼筋之材料、設備、裁切、彎曲、排紮、組立、續接及檢驗等相關規定。

1.2	工作範圍

1.2.1	竹節鋼筋

1.2.2	光面鋼筋

1.2.3	鋼筋續接器

1.2.4	鋼筋墊塊

1.2.5	鋼筋輻射線檢驗

1.2.6	陰極保護

1.2.7	接地

1.3	相關章節

1.3.1	第01330章--資料送審

1.3.2	第01450章--品質管理

1.4	相關準則

1.4.1	中國國家標準（CNS）

(1)	CNS 560 A2006	鋼筋混凝土用鋼筋

(2)	CNS 479 A3002	鋼筋混凝土用鋼筋檢驗法

(3)	CNS 2111 G2013	金屬材料拉伸試驗法

1.5	資料送審

1.5.1	施工計畫

1.5.2	施工製造圖

除設計圖說內已示明，應將鋼筋之加工、組立及續接等施工製造圖送請機關(或監造單位)核可。

1.5.3	廠商資料

(1)	鋼筋製造廠之合格證明。

(2)	鋼筋廠產品說明書。

1.5.4	各種材料應提送樣品1份以上。

1.5.5	鋼筋輻射線檢驗報告。

1.6	運送、儲存及處理

1.6.1	運送

運送至工地之鋼筋應以機關(或監造單位)核可之捆紮方法裝運，並以標籤標示廠名、直徑、強度、長度等。

1.6.2	儲存

鋼筋應妥為儲存，不得沾染油脂、污泥、油漆或其他有礙本工程之品質及功能之有害物、發生損害裹握力之銹蝕、彎曲或扭曲等情事。

2.	產品

2.1	材料

2.1.1	鋼筋

(1)	竹節鋼筋︰須符合CNS 560 A2006鋼筋混凝土用鋼筋之規定。銲接用鋼筋應採用SD420W。

(2)	光面鋼筋﹕須符合CNS 8279 G1019熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其許可差之規定。

2.1.2	鋼筋直徑在9mm以上者均應使用竹節鋼筋，8mm以下者得使用光面鋼筋。

2.1.3	鋼筋如由機關(或監造單位)供給者，廠商於領料時，如發現單位重量與標準規格不符，應立即書面報告機關(或監造單位)，以決定取捨並作為結算數量之依據。

2.1.4	鋼筋如由廠商自購者，應為符合規定之新品，並應購買長料以減少不必要之接頭。

2.1.5	廠商應先自行辦理完成鋼筋輻射線檢驗，經機關(或監造單位)核准始可使用。若鋼筋為國內生產者，鋼筋製造廠應領有原子能委員會所發之「鋼鐵業輻射偵檢作業合格證明書」。進口鋼筋應提出輻射線檢驗報告。

2.1.6	鋼筋續接器材質

鋼筋續接器之材質應符合ASTM A576或JIS C3445或JIS G4051 S45C之規定，或機關(或監造單位)核可之同級品。

2.1.7	竹節鋼筋之標示代號、單位質量、標稱尺度表

| 竹節鋼筋 標 號 | 標示代號 | 單位質量 （W） （kg/m） | 標稱直徑 （d） （mm） | 標稱剖面積 （S） （cm2） | 標稱周長 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D10 | 3 | 0.560 | 9.53 | 0.7133 | 3.0 |
| D13 | 4 | 0.994 | 12.7 | 1.267 | 4.0 |
| D16 | 5 | 1.560 | 15.9 | 1.986 | 5.0 |
| D19 | 6 | 2.250 | 19.1 | 2.865 | 6.0 |
| D22 | 7 | 3.040 | 22.2 | 3.871 | 7.0 |
| D25 | 8 | 3.980 | 25.4 | 5.067 | 8.0 |
| D29 | 9 | 5.080 | 28.7 | 6.469 | 9.0 |
| D32 | 10 | 6.390 | 32.2 | 8.143 | 10.1 |
| D36 | 11 | 7.900 | 35.8 | 10.07 | 11.3 |
| D39 | 12 | 9.570 | 39.4 | 12.19 | 12.4 |
| D43 | 14 | 11.400 | 43.0 | 14.52 | 13.5 |
| D50 | 16 | 15.500 | 50.2 | 19.79 | 15.8 |
| D57 | 18 | 20.200 | 57.3 | 25.79 | 18.0 |

2.2	工廠品質管理

2.2.1	鋼筋工廠檢驗及品質管理應符合ISO 9002或其產品應符合正字標記之規定。

2.2.2	鋼筋續接器試驗

(1)	鋼筋續接器應根據ACI CODE 318-1995版有關規定辦理，並經機關(或監造單位)之認可，交由機關(或監造單位)核准之有CNLA認證之實驗機構做抗拉及抗壓強度試驗。試驗結果其抗拉及抗壓強度至少應達到鋼筋規定強度之1.25倍以上。

(2)	續接之母材鋼筋試驗按CNS 2111 G2013金屬材料拉伸試驗法及CNS 2112 G2014金屬材料拉伸試驗試片規定辦理。母材鋼筋之車牙需小心從事，牙刀需經常保持銳利，以保證車牙續接之效果良好。

(3)	續接器依不同型式，分別以下列規定辦理取樣。

A.	靜耐力性能試驗

各號數續接器至少取樣1個以上。

B.	高應力反覆耐力性能試驗

取樣試驗應取所用最大鋼筋號數。續接器總數量未滿1,000個時，取樣1組或由廠商提出最近3年內實驗機構辦理之試驗報告，其結果符合規定者。續接器總數量1,000個以上時，每滿1,000個取樣1組。

(4)	續接器試體必須是以工地實際採用之相同材質及施工方法製成，各項試驗變形量之檢測長度為自續接器兩端向外各20mm或鋼筋直徑之1/2，取大者。

(5)	靜耐力性能試驗：按CNS 2111 G2013之規定辦理，其載重係施加拉力至母材鋼筋降伏強度之95%，再解壓至降伏強度之2%後再施加拉力直至斷裂為止。其性能需符合下列標準：

A.	拉力強度：達到母材鋼筋降伏強度之125%以上。

B.	軸向勁度：施力至鋼筋降伏強度之70%時，軸向勁度在鋼筋彈性模數值以上。施力至鋼筋降伏強度之95%時，軸向勁度在鋼筋彈性模數值之90%以上。

C.	殘留滑移量：施力至鋼筋降伏強度之95%，再解壓至降伏強度之2%時之殘留滑移量在0.3mm以下。

(6)	高應力反覆耐力性能試驗

A.	單向拉力反覆試驗：以母材鋼筋降伏強度之2%為下限，以母材鋼筋降伏強度之95%為上限，進行反覆拉力載重30回。第30回加載時之最大變形量之點與原點連線之斜率，應超過第1回加載時斜率之85%以上。

B.	拉壓反覆試驗：先施加拉力至母材鋼筋降伏強度之95%，然後再反向加載至壓應力達降伏強度之50%，如此反覆加載共20回。後再施加拉力至降伏應變之2倍處，並以鋼筋降伏強度50%之壓應力為下限，進行反覆載重共4回。第20回載重時之最大變形量之點與原點連線之斜率，應超過第1回載重時斜率之85%以上，且滑移量應符合下列規定：

a.	第10回反覆載重後之殘留滑移量不得大於0.2mm（變位），亦不得大於1/1,000（應變）。

b.第20回反覆載重後再4回反覆載重後之殘留滑移量不得大於---0.3mm（變位），亦不得大於降伏應變之50%。

(7)	經高應力反覆耐力性能試驗不合格者，應視該批產品（包括續接器及鋼筋螺紋）為不合格品，廠商應即運離工地；重新運抵工地之產品，機關(或監造單位)應予以抽樣複驗。

(8)	經靜耐力性能試驗，其中1個不合格時應再取樣2個複驗，其中若有1個仍不合格者，應視該批產品（包括續接器及鋼筋螺紋）為不合格品，廠商應即運離工地；重新運抵工地之產品，機關(或監造單位)應依抽樣數量予以抽樣，再予以送驗。

(9)	試驗或複驗所需之時間，廠商應予以考慮，不得因而延誤工期。

3.	施工

3.1	準備工作

3.1.1	廠商應協調水、電、空調、消防等之預埋工作。

3.2	安裝

3.2.1	安裝依CRSI美國混凝土鋼筋協會之規定。

3.3	施工方法

3.3.1	鋼筋加工

(1)	加工前應將鋼筋表面之浮銹、油脂、污泥、油漆及其他有害物質完全清除乾淨。

(2)	接頭之位置應依設計圖說或機關(或監造單位)之指示設於應力較小之處，並應錯開，不得集中在同一斷面上，原則上，鋼筋接頭（搭接）相鄰兩根不得在同一斷面上，應相距25D以上或依設計圖說規定。

(3)	鋼筋如有必要以不同尺度者替換時，應事先取得機關(或監造單位)之核可。替換時，其總斷面積應等於或大於原設計總斷面積。

(4)	所有鋼筋應在常溫下彎曲，非經機關(或監造單位)准許不得加熱為之。如經機關(或監造單位)准許使用熱彎時，應加熱適宜，不得損及材質及強度，加熱後之鋼筋應在常溫狀態下自然冷卻，不得使用冷水驟冷。

(5)	鋼筋有一部分已埋入混凝土中者，其外露部分除經機關(或監造單位)准許者外，不得再行彎曲，如准再行彎曲時，應以不損傷混凝土之方法施工。

3.3.2	鋼筋排紮及組立

(1)	鋼筋於排紮及組立之前，應將其表面附著之灰塵、污泥、浮銹、油脂、油漆及其他有害物質去除乾淨，然後應照設計圖說及施工製造圖所示位置正確排紮及組立，務使鋼筋排列整齊並固定不動。所有鋼筋交叉點及相疊處應以黑鐵絲結紮牢固，以免澆置混凝土時移動變位。

(2)	除場置樁或地下連續壁之鋼筋籠及其他經機關(或監造單位)准許之處外，鋼筋結紮不得以銲接為之。如鋼筋交叉點之間距小於20cm，且確能保證鋼筋無移動變位之虞時，經徵得機關(或監造單位)之同意後，可間隔結紮。

3.3.3	鋼筋續接

鋼筋之續接，應依下列規定辦理。

(1)	搭接

A.	除設計圖說上註明或經機關(或監造單位)核可者外，鋼筋不得任意搭接。

B.	鋼筋之搭接長度應依鋼筋直徑，混凝土之品質及鋼筋應力之種類而定，除設計圖明示者外，均應以CNS或其他適當標準規定為準。

C.	如因搭接將使鋼筋淨距不能符合規定時，經徵得機關(或監造單位)之同意後，得使用銲接或鋼筋續接器，使鋼筋在同軸方向對接。

(2)	銲接

A.	銲接應符合美國銲接工程協會AWS D1.4之規定。廠商應於施工前，由進場之鋼筋中截取樣品，在與施工時相同之條件下銲接作成實樣，應交由機關(或監造單位)核准之有CNLA認證之實驗機構做抗拉強度及彎曲試驗。試驗結果其拉力至少應達到鋼筋規定降伏強度之1.25倍。

B.	機關(或監造單位)得要求廠商將施工完成之銲接部位截取試樣做上述試驗。

(3)	續接器施工要求

A.	所有接合鋼筋應配合續接器之使用，其長度應先考慮接頭各部尺度後始可切斷，務使兩者能密接。

B.	續接器與鋼筋車牙，車牙長度不得小於40mm或依設計圖說所示。

C.	續接器之套筒或筋牙均需有一套牙規，用以檢核錐形角度、牙距、牙長、牙深，若外觀經機關(或監造單位)用目視確認不合格，均不得使用，應予更換。

D.	續接器應使用車牙專用機器，螺紋之切削需使用水溶性切削劑不得使用油性切削劑加工或乾式切削。

E.	車牙其續接端需切平整且無彎曲現象，端面以砂輪機磨平，避免使溶劑黏著於鋼筋車牙以外之竹節鋼筋面上，降低混凝土之裹握力。鋼筋車製完成後一端需立刻與續接器密接，另一 端螺紋部份應以保護套保護之，以防碰損及銹蝕。

F.	續接器於加工完成後需以保護蓋及止水封環密封，以防止灰塵、油污、混凝土或漿液之滲入。

G.	每一接合處必須淨潔、乾燥，排列於正確位置，接合處之緊密度均應予檢視，檢查不合格時應予更換。

H.	相鄰鋼筋之續接至少須互相錯開60cm。

I.	鋼筋之加工不得採用剪斷或熔斷法，須以鋸床或砂輪切割以保持最終之平整。

J.	續接器應予鎖緊。

3.3.4	鋼筋保護層

- 鋼筋保護層厚度，即最外層鋼筋外面與混凝土表面間之淨距離，應按設計圖說之規定辦理，如設計圖說未規定時，可參照下表辦理。

| 說 明 |  | 板 |  | 牆 | 梁 | 柱 | 基腳 | 橋墩 | 隧道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度等 於或小 於225mm | 厚度大於225mm | mm | （頂底 及兩側） mm | mm | mm | mm | mm |
| 不接觸雨水之構造物 | 鋼筋19∮ 以下 | 15 | 18 | 15 | *40 | 40 | 40 |  |  |
|  | 鋼筋22∮ 以上 | 20 | 20 | 20 | *40 | 40 | 40 |  |  |
| 受有風雨侵蝕之構造物 | 鋼筋16∮ 以下 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 鋼筋19∮ 以上 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 經常與水或土壤接觸之構造物 |  |  | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 75 | 75 |
| 混凝土直接澆置於土壤或岩層或表面受有腐蝕性液體 |  | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 與海水接觸之構造物 |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 受有水流沖刷之構造物 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 註：1. *混凝土格柵鋼筋保護層之最小厚度為20mm。 2. 若鋼筋防火保護層厚度之規定則須採用較大之值。 3. 廠製預鑄混凝土及預力混凝土之鋼筋鋼材保護層另詳建築技術規則（CBC）或有關之設計圖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)	為正確保持鋼筋保護層厚度，應以機關(或監造單位)核可之水泥砂漿、金屬製品、塑膠製品或其他經核可之材料將鋼筋墊隔或固定於正確之位置。若構造物完成後混凝土將暴露於室外，則上述支墊距混凝土表面20mm範圍內必須為抗腐蝕或經防腐處理之材料。墊隔水泥砂漿塊之強度至少須等於所澆置混凝土之強度。

(3)	構造物為將來擴建而延伸在外之鋼筋，應以混凝土或其他適當之覆蓋物保護，以防銹蝕，其保護方法應事先徵得機關(或監造單位)之同意。

3.3.5	接地及陰極保護

特殊構造物鋼筋之接地及陰極保護依設計圖示規定施工。

3.4	檢驗

3.4.1	除契約另有規定外，各項材料及施工之檢驗項目如下表：

| 名稱 | 檢驗項目 | 依據之標準 | 規範之 要 求 | 頻 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼 筋 | 物理性質 | CNS 479 A3002 | 依設計之要求 | 單項每25t 1次 |
|  | 化學性質 | CNS 479 A3002 | 依設計之要求 | 提出檢驗試驗報告，不需抽檢 |
| 續 接 器 | 抗拉強度 試驗 | ACI CODE 318-1995 | 鋼筋規定強度之1.25倍 | 各尺度各1次 |
|  | 抗壓強度 試驗 | ACI CODE 318-1995 | 鋼筋規定強度之1.25倍 | 各尺度各1次 |
|  | 靜耐力性能試驗 | ACI CODE 318-1995 | 依規範之要求 | 每滿300個取樣1個 |
|  | 高應力反覆耐力性能 試驗 | ACI CODE 318-1995 | 依規範之要求 | 未滿1,000時，取樣1組 |

3.4.2	續接器續接後之抗拉、抗壓強度，外觀檢查係視其續接部位之形狀是否合於規定，對接之鋼筋中心軸是否一致。經檢驗結果判定不合格之續接部位，除不影響強度者得以機關(或監造單位)核可之方法予以適當之修正或改善外，應切斷重新續接。

3.4.3	若試驗結果不合格時，應即停止施工更換材料或改善施工方法，俟再經試驗確認合格後，始可繼續施工。

3.4.4	鋼筋排紮組立完成後，應經機關(或監造單位)查驗合格後方可澆置混凝土。但按規定須報請當地工務機關查驗，經機關(或監造單位)核可後，應由廠商負責隨時前往申請辦理。

3.5	許可差

3.5.1	鋼筋加工及排置之許可差如下：

(1)	鋼筋加工之許可差如下：

剪切長度：±25mm

梁內彎起鋼筋高度： +0，-12mm

肋筋、橫箍、螺旋筋之總尺度：±12mm

其他彎轉：±25mm

(2)	鋼筋排置之許可差如下：

混凝土保護層：±6mm

鋼筋最小間距：-6mm

板或梁之頂層鋼筋

構材深度等於或小於20cm者：±6mm

構材深度大於20cm而不超過60cm者：±12mm

構材深度大於60cm者：±25mm

梁、柱內鋼筋之橫向位置：±6mm

構材內鋼筋之縱向位置：±50mm

(3)	為避免與其他鋼筋、導管或埋設物之互相干擾，鋼筋在必要時可予移動，若鋼筋移動位置超過其直徑或上述許可差時，則鋼筋之變更排置應報請機關(或監造單位)認可。

4.	計量與計價

4.1	計量

依契約詳細價目表相關項目及數量計量。

4.2	計價

依契約詳細價目表相關項目之單價及數量計價。

〈本章結束〉