第03050章  混凝土基本材料及施工方法

- 中華民國94年01月24日行政院農業委員會農水字第0940030270號函發布

1.	通則

1.1	本章概要

說明使用於無筋或鋼筋混凝土結構之卜特蘭水泥混凝土，含混凝土之材料、配比設計、拌和、運送、設備、生產標準及檢驗等相關規定。混凝土係由水泥、粗細粒料及水按規定比例拌和而成，必要時得摻用化學摻料或其他摻料。

1.2	工作範圍

1.2.1	卜特蘭水泥

1.2.2	粗粒料

1.2.3	細粒料

1.2.4	混凝土用水

1.2.5	化學摻料

1.2.6	飛灰

1.2.7	拌和

1.2.8	運送

1.3	資料送審

1.3.1	廠商資料

1.3.2	配比設計

(1)	配比設計應符合ACI C211.1之規定。

(2)	材料供應資料及技術資料。

(3)	預拌廠資格、設備、程序、品控等資料。

(4)	拌和機廠商資料。

1.4	運送、儲存及處理

1.4.1	水泥之運送、儲存及處理

(1)	原則上水泥應以散裝運至工地或預拌廠之水泥槽斗儲存，但若經機關(或監造單位)同意，亦得以袋裝水泥供應，袋上應註明製造廠商名稱、水泥類型，每袋之重量及製造日期。

(2)	散裝水泥應儲存在乾燥防水之槽斗內。

(3)	袋裝水泥應儲存在乾燥防水之庫房或經機關(或監造單位)同意之建築物內。該庫房或建築物應為專門儲存水泥之用，且應置於高出地面至少30cm之地板上。

(4)	袋裝水泥與儲存庫房邊牆之間應留至少1.0m寬通路。在儲存區內亦應留有通路，使所有水泥均為目視可及。

(5)	已結塊或機關(或監造單位)認為已變質之水泥，不得用於本工程，並應立即整批運離工地。

(6)	水泥儲存槽、斗、庫房或建築物應留有通路使機關(或監造單位)隨時可進入檢查。

1.4.2	粒料之儲存

(1)	混凝土粒料應儲存在基座為混凝土或鋼槽之槽斗、平台上，並避免不同尺度之粒料相混及塵土等外物混入；每種尺度之粒料均應分別儲存。

(2)	粒料儲存場應有適當之保護設施以減少日曬雨淋之影響，以便容易維持粒料之一定含水量（接近面乾內飽和）及溫度。

(3)	粒料儲存槽應依機關(或監造單位)指示之時間作清倉及清理。

(4)	廠商對粒料於工地儲存之安排，應有防水，防止材料分離、底部不可積水之設施。

1.4.3	化學摻料之儲存

(1)	裝有液體化學摻料之儲槽或桶，應清楚標示其用途，並依製造廠商建議之方式儲存。

(2)	化學摻料若為不穩定之溶液，應依照製造廠商之建議予以攪拌。

(3)	化學摻料應保護不受污染、損壞及熱分解，以免變質。

2.	產品

2.1	材料

2.1.1	混凝土規格

除圖說另有標示或機關(或監造單位)另有指示外，各種混凝土規格可參考下表：

| 混凝土規格 28天抗壓 強度（fc'） | 澆置方法 | 參考水泥 用量 （kg/m3） | 一般澆置 坍度範圍 （cm） | 最大淨用水量 （公升／50kg 水泥） | 粗粒料尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140kgf/cm2 | 振動式 | 215～235 | 10.0～15.0 | 31 | 4.75～50 |
| 175kgf/cm2 | 振動式 | 250～275 | 10.0～15.0 | 31 | 4.75～50 |
| 210kgf/cm2 | 振動式 | 300～325 | 10.0～15.0 | 24 | 4.75～37.5 |
| 245kgf/cm2 | 振動式 | 375～400 | 10.0～15.0 | 24 | 4.75～37.5 |
|  | 水 中 | 375～400 | 10.0～15.0 | 27 | 4.75～25 |
| 280kgf/cm2 | 振動式 | 360～400 | 10.0～15.0 | 22 | 4.75～25 |
|  | 水 中 | 400～425 | 10.0～15.0 | 27 | 4.75～25 |
| 315kgf/cm2 | 振動式 | 430～440 | 10.0～15.0 | 21 | 4.75～25 |
| 350kgf/cm2 | 振動式 | 450～475 | 10.0～15.0 | 20 | 4.75～25 |
| 400kgf/cm2 | 振動式 | 475～500 | 10.0～15.0 | 20 | 4.75～25 |
| R（抗彎）＝ 45kgf/cm2 | 振動式 | 350～375 | 10.0～15.0 | 22 | 4.75～50 |
| 備註：1.水泥用量依粗粒料尺寸、級配、減水劑用量而異。 2.若採用混凝土泵送機壓送時，粗粒料尺寸可降低，水泥量酌予增加，坍度可增加至17.0cm。 |  |  |  |  |  |

2.1.2	水泥

(1)	水泥種類及用途

| 種 類 |  | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 卜特蘭水泥 | 第Ⅰ型：普通水泥 | 一般構造物 |
|  | 第Ⅱ型：中度抗硫酸鹽水泥 | 抗鹽蝕、海灣、臨海、海中構造物、需要中度水合熱者如水埧等巨積混凝土工程 |
|  | 第Ⅲ型：早強水泥 | 緊急工程，需縮短工期之工程 |
|  | 第Ⅳ型：低熱水泥 | 水埧等巨積混凝土工程 |
|  | 第Ⅴ型：高度抗硫酸鹽水泥 | 抗酸蝕、下水道、地下室、溫泉區等特殊環境之工程 |
| 卜特蘭輸氣水泥 | 輸氣第ⅠA型 | 一般構造物需要輸氣者 |
|  | 輸氣第ⅡA型 | 抗鹽蝕構造物需要輸氣者 |
|  | 輸氣第ⅢA型 | 緊急工程需要輸氣者 |

(2)	除另有規定外，一般構造物所使用之水泥為第Ⅰ型卜特蘭水泥，並應符合CNS 61 R2001規範之規定。在同一單元之混凝土澆置作業中，不同廠牌之水泥不得混合使用。凡受潮結塊、硬化或有硬化現象之水泥，一律視同廢品，不得使用。

2.1.3	粒料之一般規定

(1)	卜特蘭水泥混凝土之粒料，其來源應經機關(或監造單位)核准；除契約另有規定外，粒料應符合下列規範之規定：

A.	混凝土粒料依CNS 1240 A2029之規定。

B.	結構用混凝土之輕質粒料依CNS 3691 A2046之規定。

(2)	細粒料中之水溶性氯離子含量依CNS 1240 A2029之規定。

2.1.4	細粒料

細粒料應符合CNS 1240 A2029之規定。

2.1.5	粗粒料

(1)	粗粒料內所含有害物質不得超出下列所定限值：

| 物 質 | 重量百分比 |
| --- | --- |
| A. 土塊及易碎顆粒（CNS 1171 A3035試驗法） |  |
| a. 鋼筋混凝土 | 3.0 |
| b. 預力混凝土 | 2.0 |
| B. 通過0.075mm篩之細粒料（CNS 491 A3010試驗法） | 1.0 |

(2)	依CNS 490 A3009測定之粒料磨損率不得大於50%。

(3)	依CNS 1167 A3031試驗法，將粗粒料浸入硫酸鈉溶液後取出烘乾，經至少5次循環，其平均重量損失率，不得超出12%。

(4)	粗粒料之級配應符合CNS 1240 A2029之規定。

2.1.6	水

(1)	卜特蘭水泥混凝土用水應為清水，其pH值不得小於5.0或者大於8.0，且不含過量油脂、有機質或其他有害於混凝土或鋼筋之物質。

(2)	水質試驗應依據CNS 1237 A3050。

(3)	鋼筋混凝土用水之氯（Cl-）含量不得大於1,000ppm。預力混凝土及橋面板混凝土用水之氯含量不得大於500ppm。

(4)	硫酸鹽（SO4-2）含量不得大於3,000ppm。

(5)	總固體量不得大於50,000ppm。

2.1.7	混凝土用化學摻料

(1)	化學摻料依使用目的分為下列7種型式，並應符合CNS 12283 A2219之規定：

A型：減水劑。

B型：緩凝劑。

C型：早強劑。

D型：減水緩凝劑。

E型：減水早強劑。

F型：高性能減水劑。

G型：高性能減水緩凝劑。

(2)	任何經核准之化學摻料，均應依照製造廠商之標準規範使用。

(3)	其他特殊用途之化學摻料，依設計圖說之規定使用。

2.1.8	飛灰

飛灰用於巨積混凝土為摻料時，應依據CNS 3036 A2040之F類。

3.	施工

3.1	準備工作

3.1.1	拌和廠設備

(1)	一般規定

A.	所有配料及拌和設備，均應隨時保持良好之操作狀態，並應提供足夠充份之預備機件，以備機械發生故障時使用。

B.	除非另有規定外，配料及拌和設備應符合CNS 3090 A2042預拌混凝土之規定。

(2)	配料設備

A.	混凝土之配料應以重量計量，且配料設備之型式應經機關(或監造單位)核准。如使用袋裝水泥，不得使用非整袋之水泥進行配料，除非該非整袋水泥已予秤重。散裝水泥應使用經機關(或監造單位)核准之秤量設備計量。

B.	摻料得以容積或重量計量。不同類型之摻料應分別置於不同量筒內計量。

C.	配料設備應設有足夠數量之槽斗，供散裝水泥、細粒料及各種尺度粗粒料分別儲存。另應設置一量斗及可精確秤量各組成材料之磅秤。該磅秤之精確度應在使用範圍之5%內。

D.	散裝水泥量斗應妥為密封，避免於操作期間造成灰麈。洩槽不應懸掛在量斗上，而應妥為架設，防止水泥之不當存積或洩漏。

(3)	拌和設備

A.	原則上所有混凝土均應使用機械拌和，但若經機關(或監造單位)核准，得使用攪拌車拌和之方式。

B.	用於構造物之混凝土，其拌和機額定容量不得少於0.5m3。

D.	若採用附電子式轉數計數器之機械式驅動裝置應由機關(或監造單位)核准後使用。

3.1.2	乾式拌和車

若因工程地點交通不便或運送時間太長，經機關(或監造單位)同意可以拌和車乾拌至工地，再加水經拌和均勻後再澆置。

3.1.3	混凝土輸送設備

(1)	混凝土之輸送及澆置方式應經機關(或監造單位)同意。輸送及澆置時不得產生雜質污染、粒料分離或材料漏少之情形。

(2)	混凝土拌和車作為拌和機或攪拌運送車使用時，均應符合CNS 3090 A2042有關條款之規定。拌和車及攪拌運送車之裝載，不得超過製造廠商之額定容量。

(3)	泵送機

A.	視混凝土之規格，使用不致造成粒料分離之泵送機。

B.	泵送機應妥為操作，使混凝土得以連續流動。輸送管之出口端應儘可能置於澆置點附近，其間之距離不得大於150cm。

C.	混凝土澆置完畢後應立即清洗輸送設備。清洗之雜物及廢水應排至構造物外。

3.2	施工方法

3.2.1	除另有規定外，混凝土之製造應符合CNS 3090 A2042。

3.2.2	施工前及施工期間廠商應安排機關(或監造單位)做拌和廠之檢驗。

3.2.3	拌和

(1)	拌和機內之混凝土應在下一盤之新材料卸入拌和機之前全部傾出。

(2)	混凝土之拌和，應至顏色及稠度均勻為止。

(3)	拌和時間應為如下之任一者：

A.	拌和機容量小於1.5m3者，拌和時間不得少於60秒；容量大於1.5m3者，拌和時間不得少於90秒。

B.	依CNS 3090 A2042之規定作均勻度試驗決定之。此項均勻度試驗超過一年時須重做以確定之。拌和時間按機關(或監造單位)核准後實施。

(4)	拌和時間未達規定之混凝土應予廢棄，並由廠商自行處理。

(5)	混凝土應按需要之數量即拌即用。

3.3	水灰比

(1)	拌和之用水量應以初期試驗及試拌之結果為依據提交機關(或監造單位)審核，該水量所製成之混凝土應有適當之稠度，即應為製成均質塑性、工作良好、可澆入模板、包覆鋼筋之混凝土所需之最少用水量。

(2)	為確保含水量維持一致，應經常進行包括坍度試驗在內之試驗。

3.4	檢驗

3.4.1	鋼筋混凝土之契約數量大於1,000m3需做配比設計，小於1,000m3不需做配比設計。

3.4.2	抗壓強度試驗

(1)	混凝土使用總量於不足30m3以下免作圓柱試體及鑽心圓柱試體試驗。

(2)	混凝土圓柱試體應在卸料口取樣製作，並依照CNS 1174 A3038及CNS 1231 A3044所規定之程序取樣。

(3)	每種混凝土之取樣組數如下：

(A)適用混凝土鑽心試驗之工程其圓柱試體製作頻率依下列規定理：

(a)各種水灰比混凝土量低於三○立方公尺者不做圓柱試體，以非破壞性檢測（如測試錘）。

(b)各種水灰比混凝土量介於三○至五○○立方公尺者，於達到二○○立方公尺前作試體一組，二○○至三五○立方公尺作試體一組，三五○立方公尺以後作試體一組。

(c)各種水灰比混凝土量達五○○立方公尺以上者，於五○○立方公尺以內按前述２項規定製作試體，達五○○立方公尺之後，每五○○立方公尺作一組試體，餘數未滿五○○立方公尺者作一組試體。

(B)不適用鑽心試驗之工程其圓柱試體製作頻率之規定：

11(a)各種水灰比混凝土量低於三○立方公尺者不做圓柱試體。

(b)一般構造物各種水灰比混凝土量未達二○○立方公尺者，須做試體一組，達二○○立方公尺以上者，每二○○立方公尺作試體一組，餘數未滿二○○立方公尺部分作試體一組。

    (c)壩工、結構物或工程設計需要時，每一○○立方公尺製作試體一組，餘數未滿一○○立方公尺部分作試體一組。各種水灰比混凝土量未達一○○立方公尺時，仍須做試體一組。惟應於設計時於補充說明書中予以規定。每組圓柱試體製造五個，其中二個七天試壓，另三個廿八天試壓，七天抗壓強度可作為廿八天抗壓強度之指標，若七天抗壓強度過低廠商應即採取調整措施，無需等待廿八天之試驗結果。廿八天之試驗結果供作施工品質控制分析及評估之用。

(4)	圓柱試體應依照CNS 1232 A3045於規定之齡期作試驗。

(5)	除設計時另有規定外，混凝土規定壓強度fc'為混凝土28日齡期之試驗強度，此項抗壓強度之試驗應符合CNS 1232 A3045有關規定。如構造物在混凝土澆置後未達規定齡期必須承受載重時，則應以該承受載重時之齡期之試驗極限強度為規定抗壓強度。

(6) 混凝土圓柱試體試驗須委託有取得中華民國實驗室認證體系（TAF）認證之機構或學術單位測試抗壓強度。

(7) 混凝土鑽心試驗結果之判定

(A)合格：一組三個試體平均強度不低於百分之八十五設計強度。單一試體強度不低於百分之七十五設計強度。同時符合前兩項規定，則認定該組試體所代表之混凝土量為合格。

(B)凡經鑽心試驗評定為不合格但合於下列情形之一者得申請再驗：

(a)一組三個試體平均強度達八十五％設計強度以上，單一試體在七十％（含）設計強度以上及未達七十五％設計強度者。

(b)一組三個試體平均強度達八十％設計強度以上及未達八十五％設計強度，單一試體在七十五％（含）設計強度以上者。

 (c)廠商申請再驗應於試驗後三日內以書面提出，會同工程司就同日澆灌之混凝土再行鑽取一組三個試體，（此三個試體應分散於該日所澆灌範圍內，不得集中鑽取），委託有取得中華民國實驗室認證體系（TAF）認證之機構或單位測試抗壓強度，其結果合乎規定，則同意該次品質以合格論辦理，否則仍以不合格處理。同一範圍再驗以一次為限，同一工程再驗以二次為限，其再驗之一切費用由廠商負擔。

(C)鑽心不合格之處理：

(a)不合格之構造物應拆除重做，拆除範圍以當天完成數量為原則，並繼續追蹤鑽心前後不同位置或不同日期所施工者，直至合格為止，所有損失（包括供給材料）由廠商負擔。

(b)受抽驗之工程，其部分構造物有不合格者，執行機關對該工程應列管追蹤鑽心抽驗。

(c)該廠商於工程完成驗收合格後一年內所承攬之工程應列為當然鑽心抽驗之工程。

(d)經列管追蹤鑽心抽驗之工程，如抽驗仍有不合格，自即日起至該工程複驗合格後一年內，該廠商所承攬本處主管工程之工程其鑽心試驗應依本注意事項加嚴鑽驗規定辦理。

 (e)混凝土鑽心取樣試驗不合格部分，經業主通知限期拆除重做改善者，於接獲業主通知日期起算至拆除重做完成日止為拆除重做改善時間，該拆除改善時間其逾越履約期限部分之天數視為遲延天數，惟該遲延天數之降雨天數、休息日得予扣除。

3.4.4	坍度試驗應依照CNS 1176 A3040進行，試驗頻率不得少於抗壓強度試驗組數。機關(或監造單位)得要求認為必要之頻率作試驗。

3.5	混凝土自加水攪拌開始，經過80min而仍未澆置者即不得使用。如混凝土有添加緩凝劑時，上述時間得依機關(或監造單位)之核准放寬。

3.6	許可差

3.6.1	坍度之許可差應符合下列之數值：

(1)	設計坍度小於100mm時：±25mm。

(2)	設計坍度大於100mm時：±38mm。

4.	計量與計價

4.1	計量

依契約詳細價目表相關項目及數量計量。

4.2	計價

依契約詳細價目表相關項目之單價及數量計價。

〈本章結束〉