第04061章 水泥砂漿

1.	通則

1.1	本章概要

說明水泥砂漿之材料、施工與檢驗等之相關規定。

1.2	工作範圍

1.2.1	依據契約及設計圖示之規定，為完成混凝土或其他結構體表面粉刷、圬工磚砌、石砌組合或貼面磚等所用之水泥砂漿均屬之。

1.2.2	如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於水泥砂漿之粒料、粒料、化學摻料、拌和及其必要之工具、容器等。

1.3	相關準則

1.3.1	中華民國國家標準（CNS）

(1)	CNS 61 R2001	卜特蘭水泥

(2)	CNS 381 A2002	建築用生石灰

(3)	CNS 387 A2003	建築用砂

(4)	CNS 1010 R3032	水硬性水泥墁料抗壓強度檢驗法（用50mm或2"立方試體）

(5)	CNS 1011 R3033	水硬性水泥墁料抗拉強度檢驗法

(6)	CNS 1237 A3050	混凝土拌和用水試驗法

(7)	CNS 2466 A2036	圬工灌漿粒料

(8)	CNS 3001 A2039	圬工砂漿用粒料

1.3.2	美國材料試驗協會（ASTM）

1.3.3	其他相關之規定JIS、DIN、UL、BS等

1.4	資料送審

1.4.1	品質管理計畫

1.4.2	施工計畫

1.4.3	廠商資料

(1)	水泥、[石灰][其他化學摻料]等之證明文件。

(2)	經工程司核可之試驗用混合料。

1.4.4	樣品

擬採用之水泥砂漿[5cm×5cm×5cm][　　]及[化學摻料]之樣品各[3份] [　　]。

1.4.5	實品大樣

[本章工作項目無須做實品大樣。]

1.5	品質保證

1.5.1	[水泥砂漿樣品之28天抗壓強度，應依據CNS 1010 R3032之規定送請試驗。]

1.5.2	依照本章相關準則之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文件及保證書正本。

1.6	運送、儲存及處理

1.6.1	裝運材料應以密封包裝，包裝上應印有製造廠商名號、產品型式、重量（砂、細粒料及水除外）。

1.6.2	易受潮之材料應儲存於室內、離樓地板及牆面至少10cm，且通風良好不受潮之地點，必要時應予以覆蓋，並指定適當之人員管理。

2.	產品

2.1	材料

2.1.1	水泥砂漿

(1)	卜特蘭水泥：[CNS 61 R2001 Type Ⅰ一般用]。

[CNS 61 R2001 Type Ⅱ污水、抗硫用（沿海或腐蝕環境）]。

(2)	粒料：應符合CNS 3001 A2039之規定。

(3)	水：飲用水或符合CNS 1237 A3050之規定。

(4)	石灰：應符合CNS 381 A2002之規定。

(5)	色料及化學摻料：經工程司核可。

3.	施工

3.1	準備工作

3.1.1	清除施工面之污物、油脂及雜物。

3.2	施工要求

3.2.1	砂漿

(1)	除另有規定外，均用一份水泥、三份砂（以容積比例計算）之配比加適量水拌和至適用稠度。一次拌和量以能於1小時用完為止。

(2)	砂漿應於拌和後達初凝前（約一小時）舖置於砌築面上，其舖置應注意使所砌單元與下方之砌築面及與先前砌築之同一層鄰接單元能確實黏結。

(3)	有鋼筋於接縫處時，在單元砌築前將砂漿沿接合鋼筋之周邊及下方填塞，其周圍接縫之砂漿應塗佈周密。

(4)	控制砂漿層之厚度，粉刷打底至少應有[1.5cm][　　]，粉光修飾至少應有[1.0cm][　　]。

4.	計量與計價

本章之工作依契約項目或併入相關章節之適用項目內計量與計價。

〈本章結束〉