第03390章  混凝土養護

- 中華民國94年01月24日行政院農業委員會農水字第0940030270號函發布

1.	通則

1.1	本章概要

說明卜特蘭水泥混凝土養護之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

1.2	工作範圍

1.2.1	養護用水

1.2.2	覆蓋材料

2.	產品

2.1	材料

2.1.1	養護用水：不得含有害量之油、酸、氯化物、有機物等。

2.1.2	養護劑：須符合CNS 2178 A2032混凝土用液膜養護劑之規定。

2.1.3	油毛紙：須符合CNS 926 A2028油毛紙之規定。

2.1.4	防水膠布：須符合CNS 10143 A2152防水用合成高分子膠布之規定。

2.1.5	養護用麻布袋

(1)	包裝過糖、鹽或肥料的麻布袋不可使用。

(2)	首次使用為養護用的麻布袋應徹底洗淨以去除可溶性物質。

3.	施工

3.1	施工方法

3.1.1	一般規定

(1)	除非採用加速養護或另有規定外，混凝土的養護時間應視水泥的水化作用及達成適當強度之需求儘可能延長，且不得少於7天。

(2)	養護期間應保持模板潮溼。

(3)	採用液膜養護時，所使用材料應與預備施作於混凝土表面之防水材料或其他材料相容。

3.1.2	水及覆蓋物

除使用液膜養護劑外，可使用下列養護方法：

(1)	水平之混凝土表面應採用滯水法，使其在規定之養護期間內保持浸於水中。

(2)	混凝土表面以覆蓋材料如麻布、蓆、布、PVC布及細砂等完全覆蓋。覆蓋材料應直接舖蓋於混凝土表面上，並隨時保持濕潤。

(3)	依上述規定，混凝土表面經噴灑水霧達18小時以上之後，應以完好無破損之覆蓋材料完全蓋住混凝土表面，並予以固定妥當。

(4)	養護期間不得損害覆蓋材料、防水養護布或混凝土表面。

3.1.3	液膜養護劑

(1)	液膜養護劑應在不影響混凝土表面外觀及不適用溼治法之情況下經許可後方得使用。

(2)	混凝土表面若須接合新澆置之混凝土或塗裝其他面層，如油漆、瓷磚、防潮層、不透水層或屋頂隔熱層者，不得使用蠟、脂類之養護劑。預定使用化學封面劑之地板，不得使用養護劑。施工縫處亦不得使用養護劑。

(3)	如在養護期結束前養護膜發生破損，應立即以養護劑修補。

(4)	塗敷厚度應依照製造廠商之產品說明書規定施作。

(5)	使用養護劑前混凝土表面應先修飾。

(6)	養護劑塗敷完成後，應保護其不致受損至少10天。若有受損則應補行塗敷養護劑。

(7)	若因使用養護劑而造成混凝土表面斑紋或斑點之現象，即應停止使用並改採其他養護方法，直到造成瑕疵之原因消失為止。

3.2	檢驗

3.2.1	除契約另有規定外，各項材料及施工之檢驗項目如下表：

| 名稱 | 檢驗項目 | 依據之標準 | 規範之要求 | 頻 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液膜養護劑 | 保持水份能力 | CNS 8188 A3188 | 72小時水份逸失之重量不得超過0.55kg/m2 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |
|  | 反射能力（第三種白色） | CNS 8188 A3188 | 晝光反射不得小於氧化鎂光反射之60% | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |
| 覆蓋材料 | 保持水份能力 | CNS 8188 A3188 | 72小時水份逸失之重量不得超過0.55kg/m2 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |

3.2.2	機關(或監造單位)核可之混凝土養護方法，承商應確實依時效執行，經現場抽查未盡養護之責時則且該批混凝土應進行鑽心試驗並依第03310章「結構用混凝土」3.3.2節相關規定辦理。

4.	計量與計價

4.1	計量

依契約詳細價目表相關項目及數量計量。

4.2	計價

依契約詳細價目表相關項目之單價及數量計價。

〈本章結束〉